Kulik & Kusideł

Spółka Jawna

Świdnica, 2026-07-31

| KARTA DANYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wyrobu: Gatunek: | WYROBY IZOLACYJNE HBU 5 |  |  |
| #####  Temperatura klasyfikacyjna |  | 0C | 1350 |
|  Gęstość pozorna, max |  | kg/m3 | 500 |
|  Rozszerzalność cieplna w: 10000C 12000C |  | % | 0,46 0,55 |
|  Wytrzymałość na ściskanie, min |  | MPa | 1,2 |
|  Przewodność cieplna w temp.: 500 0C 800 0C 1200 0C |  | W/mK | 0,23 0,30 0,45 |
| Analiza chemiczna:  Al2O3, min  Fe2O3, max |  | % | 36,0 1,9 |

| Tolerancje wymiarowe: |  parametry stanowiące podstawę odbioru wyrobów |
| --- | --- |
| do 150 mm - ± 2,0 mm |  parametry nie stanowiące podstawy odbioru wyrobów |
| pow. 150 mm - ± 2,0 % |  |

| 58 – 100 ŚWIDNICA ul. Jałowcowa 4/3 tel./fax + 48 / 74 / 853 42 83 tel. kom. 0606 809 962 0606 809 984 e-mail: kulikus@kulikus.pl http://www.kulikus.pl | OFERUJEMY: - materiały izolacyjne - materiały ogniotrwałe - doradztwo techniczne | NIP: 884–24–21–462 REGON: 891372349 Nr konta: PKO BP S.A. O / Świdnica 81 1020 5138 000 9202 0011 1633 |
| --- | --- | --- |

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców przez

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000094665