Kulik & Kusideł

Spółka Jawna

Świdnica, 2026-07-30

| KARTA DANYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wyrobu: Gatunek: | WYROBY IZOLACYJNE KKL 11/115 |  |  |
| #####  Temperatura klasyfikacyjna gwarantowana |  | 0C | 1150 |
| ##### Temperatura klasyfikacyjna średnia |  | 0C | 1180 |
|  Gęstość pozorna |  | kg/m3 | 1100 ± 100 |
|  Wytrzymałość na ściskanie |  | MPa | 5,0 |
|  Rozszerzalność cieplna w 10000C |  | % | 0,50 |
|  Przewodność cieplna w temp.: 200 0C 400 0C 600 0C 800 0C 1000 0C |  | W/mK | 0,33 0,36 0,39 0,43 0,47 |
| Analiza chemiczna:  Al2O3, min  Fe2O3, max  SiO2  TiO2  CaO  MgO  K2O + Na2O |  | % | 40,0 2,8 53,0 1,8 0,5 0,3 0,9 |

|  |  parametry stanowiące podstawę odbioru wyrobów |
| --- | --- |
|  |  parametry nie stanowiące podstawy odbioru wyrobów |
| Tolerancje wymiarowe: |  |
| wyroby szlifowane: | wyroby nieszlifowane: |
| prostki, kliny - ± 1,0 mm | do 150mm - +4,0 / -3,0 mm |
| płyty - ± 1,5 mm | pow. 150 mm - +3,0 / -2,0 % |

| 58 – 100 ŚWIDNICA ul. Jałowcowa 4/3 tel./fax + 48 / 74 / 853 42 83 tel. kom. 0606 809 962 0606 809 984 e-mail: kulikus@kulikus.pl http://www.kulikus.pl | OFERUJEMY: - materiały izolacyjne - materiały ogniotrwałe - doradztwo techniczne | NIP: 884–24–21–462 REGON: 891372349 Nr konta: PKO BP S.A. O / Świdnica 81 1020 5138 000 9202 0011 1633 |
| --- | --- | --- |

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców przez

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000094665