Kulik & Kusideł

Spółka Jawna

Świdnica, 2026-07-29

| KARTA DANYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wyrobu: Gatunek: | WYROBY IZOLACYJNE FORMOWANE KKL 7/90 |  |  |
| #####  Temperatura klasyfikacyjna gwarantowana |  | 0C | 900 |
| ##### Temperatura klasyfikacyjna średnia |  | 0C | 950 |
|  Gęstość pozorna |  | kg/m3 | 700 ± 100 |
| #  Wytrzymałość na ściskanie |  | MPa | 1,5 |
|  Rozszerzalność cieplna w 9000C |  | % | 0,25 |
|  Przewodność cieplna w temp.: 200 0C 400 0C 600 0C 800 0C |  | W/mK | 0,15 0,18 0,21 0,24 |
| Analiza chemiczna:  Al2O3, min  Fe2O3, max  SiO2  TiO2  CaO  MgO  K2O + Na2O |  | % | 23,0 3,5 70,0 0,8 0,3 0,4 1,2 |

|  |  parametry stanowiące podstawę odbioru wyrobów |
| --- | --- |
|  |  parametry nie stanowiące podstawy odbioru wyrobów |
| Tolerancje wymiarowe: |  |
| wyroby nieszlifowane: |  |
| do 150mm - + 4,0 / -3,0 mm |  |
| pow. 150 mm - +3,0 / -2,0 % |  |

| 58 – 100 ŚWIDNICA ul. Jałowcowa 4/3 tel./fax + 48 / 74 / 853 42 83 tel. kom. 0606 809 962 0606 809 984 e-mail: kulikus@kulikus.pl http://www.kulikus.pl | OFERUJEMY: - materiały izolacyjne - materiały ogniotrwałe - doradztwo techniczne | NIP: 884–24–21–462 REGON: 891372349 Nr konta: PKO BP S.A. O / Świdnica 81 1020 5138 000 9202 0011 1633 |
| --- | --- | --- |

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców przez

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000094665