Kulik & Kusideł

Spółka Jawna

Świdnica, 2026-07-31

| KARTA DANYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wyrobu: Gatunek: | WYROBY PERLITOWE LP 650 |  |  |
| #####  Temperatura klasyfikacyjna |  | 0C | 900 |
|  Gęstość pozorna |  | kg/m3 | 650 ± 50 |
|  Wytrzymałość na ściskanie, min |  | MPa | 2,0 |
|  Trwałe zmiany liniowe po 12 h wypalania w temperaturze klasyfikacyjnej, max |  | % | - 1,5 |
|  Przewodność cieplna w temp.: 300 0C 600 0C 800 0C |  | W/mK | 0,18 0,21 0,23 |
|  Analiza chemiczna: Al2O3 Fe2O3 SiO2 TiO2 CaO MgO K2O + Na2O |  | % | 13,0 2,4 51,0 0,1 21,0 1,0 4,5 |
|  Strata prażenia, max |  | % | 7,0 |

| Tolerancje wymiarowe: |  parametry stanowiące podstawę odbioru wyrobów |
| --- | --- |
| wszystkie wymiary - ± 1,0 mm |  parametry nie stanowiące podstawy odbioru wyrobów |

| 58 – 100 ŚWIDNICA ul. Jałowcowa 4/3 tel./fax + 48 / 74 / 853 42 83 tel. kom. 0606 809 962 0606 809 984 e-mail: kulikus@kulikus.pl http://www.kulikus.pl | OFERUJEMY: - materiały izolacyjne - materiały ogniotrwałe - doradztwo techniczne | NIP: 884–24–21–462 REGON: 891372349 Nr konta: PKO BP S.A. O / Świdnica 81 1020 5138 000 9202 0011 1633 |
| --- | --- | --- |

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców przez

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000094665