Kulik & Kusideł

Spółka Jawna

Świdnica, 2026-07-29

| KARTA DANYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wyrobu: Gatunek: | WYROBY SZAMOTOWE # R – SL I-K |  |  |  |
| #####  Ogniotrwałość zwykła, min |  |  | sP | 165 |
| ##### Temperatura stosowania, max |  |  | 0C | 1730 |
| #####  Porowatość otwarta |  |  | % | 19 |
|  Gęstość pozorna, min |  |  | kg/m3 | 2.000 |
| Analiza chemiczna:  Al2O3, min  Fe2O3, max |  |  | % | 35,0 2,5 |
|  |  |  parametry stanowiące podstawę odbioru wyrobów |  |  |
|  |  |  parametry nie stanowiące podstawy odbioru wyrobów |  |  |
| Tolerancje wymiarowe: |  |  |  |  |
| do 150 mm - ± 3,0 mm |  |  |  |  |
| pow. 150 mm - ± 2,0 % |  |  |  |  |

| 58 – 100 ŚWIDNICA ul. Jałowcowa 4/3 tel./fax + 48 / 74 / 853 42 83 tel. kom. 0606 809 962 0606 809 984 e-mail: kulikus@kulikus.pl http://www.kulikus.pl | OFERUJEMY: - materiały izolacyjne - materiały ogniotrwałe - doradztwo techniczne | NIP: 884–24–21–462 REGON: 891372349 Nr konta: PKO BP S.A. O / Świdnica 81 1020 5138 000 9202 0011 1633 |
| --- | --- | --- |

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców przez

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000094665