Kulik & Kusideł

Spółka Jawna

Świdnica, 2026-07-31

| KARTA DANYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wyrobu: Gatunek: | FILTRY CERAMICZNE # UNIKERAM STANDARD |  |  |
| ##### Porowatość |  | ppi | 10, 15, 20, 30, 40, 50 |
| ##### Gęstość pozorna, min |  | kg/m3 | ppi < 30 – min. 500 kg/m3 ppi  30 – min. 350 kg/m3 |
| ##### Ogniotrwałość |  | 0C | 1770 |
| ##### Temperatura pracy |  | 0C | 1450 |
| Analiza chemiczna: Al2O3 Fe2O3 |  | % | 70 0,5 |

| 58 – 100 ŚWIDNICA ul. Jałowcowa 4/3 tel./fax + 48 / 74 / 853 42 83 tel. kom. 0606 809 962 0606 809 984 e-mail: kulikus@kulikus.pl http://www.kulikus.pl | OFERUJEMY: - materiały izolacyjne - materiały ogniotrwałe - doradztwo techniczne | NIP: 884–24–21–462 REGON: 891372349 Nr konta: PKO BP S.A. O / Świdnica 81 1020 5138 000 9202 0011 1633 |
| --- | --- | --- |

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców przez

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000094665