Kulik & Kusideł

Spółka Jawna

Świdnica, 2026-07-29

| KARTA DANYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wyrobu: Gatunek: | ZAPRAWY OGNIOTRWAŁA ZLK-150 |  |  |
| #####  Maksymalna temperatura stosowania |  | 0C | 1500 |
|  Ogniotrwałość zwykła |  | sP | 172 |
| Analiza chemiczna:  Al2O3, min  Fe2O3, max  SiO2  K2O + Na2O |  | % | 40,0 2,0 50,0 1,0 |
|  Wilgotność |  | % | 19 |
|  Gęstość |  | kg/m3 | 2050 |
| #  Zawartość ziarn pon. 0,063 mm #### Zawartość ziarn pow. 0,5 mm |  | % % | 53 5 |
| # Zużycie zaprawy na 1m3 obmurza # ( ok. 480 sztuk prostek NF2 ) |  | l | 45 |
| ### Opakowanie – pojemniki |  | kg | 25 lub 100 |

|  |  parametry stanowiące podstawę odbioru wyrobów |
| --- | --- |
|  |  parametry nie stanowiące podstawy odbioru wyrobów |

| 58 – 100 ŚWIDNICA ul. Jałowcowa 4/3 tel./fax + 48 / 74 / 853 42 83 tel. kom. 0606 809 962 0606 809 984 e-mail: kulikus@kulikus.pl http://www.kulikus.pl | OFERUJEMY: - materiały izolacyjne - materiały ogniotrwałe - doradztwo techniczne | NIP: 884–24–21–462 REGON: 891372349 Nr konta: PKO BP S.A. O / Świdnica 81 1020 5138 000 9202 0011 1633 |
| --- | --- | --- |

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców przez

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000094665