Kulik & Kusideł

Spółka Jawna

Świdnica, 2026-07-31

| Grade: | INSULATING FIREBRICKS HB 7/15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #####  Classification Temperature |  | 0C | 1500 |
|  Bulk Density, max |  | kg/m3 | 700 |
| Thermal Expansion at: 10000C 12000C |  | % | 0,51 0,63 |
| Cold Crushing Strength, min |  | MPa | 2,5 |
|  Thermal Conductivity at: 500 0C 800 0C 1200 0C 1400 0C |  | W/mK | 0,34 0,47 0,58 0,61 |
| Chemical Composition:  Al2O3, min  Fe2O3, max |  | % | 52,0 1,0 |

| Dimension Toleration: |  guaranteed values |
| --- | --- |
| < 150 mm - ± 2,0 mm |  typical values |
| >150 mm - ± 2,0 % |  |

| 58 – 100 ŚWIDNICA ul. Jałowcowa 4/3 Tel/Fax + 48 / 74 / 853 42 83 Mobile tel: +48 606 809 962 +48 606 809 984 E-mail: kulikus@kulikus.pl http://www.kulikus.pl | WE OFFER: - insulating materials - refractory materials - technical advising | VAT No.: 884–24–21–462 REGON: 891372349 Account No.: PKO BP S.A. O / Świdnica 82 10205138 1279524451 |
| --- | --- | --- |

The Company is registered in the National Court Register under the number 0000094665 by

# Sąd Rejonowy in Wrocław – Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy KRS