Kulik & Kusideł

Spółka Jawna

Świdnica, 2026-07-30

| Grade: | INSULATING FIREBRICKS KKL 8/145 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #####  Guaranteed Classification Temperature |  | 0C | 1430 |
| #####  Typical Classification Temperature |  | 0C | 1470 |
|  Bulk Density |  | kg/m3 | 860 ± 100 |
|  Cold Crushing Strength |  | MPa | 4,0 |
|  Thermal Expansion at 10000C |  | % | 0,55 |
|  Thermal Conductivity at: 200 0C 400 0C 600 0C 800 0C 1000 0C 1200 0C |  | W/mK | 0,27 0,29 0,31 0,34 0,37 0,40 |
| Chemical Composition:  Al2O3, min  Fe2O3, max  SiO2  TiO2  CaO  MgO  K2O + Na2O |  | % | 55,0 0,8 41,0 0,3 0,3 0,3 1,3 |

|  |  |  guaranteed values |
| --- | --- | --- |
|  |  |  typical values |
| Dimension Toleration: |  |  |
| grinding bricks: | ungrinding bricks: |  |
| straights, arch bricks- ± 1,0 mm | < 150mm - +4,0 / -3,0 mm |  |
| plates - ± 1,5 mm | > 150 mm - +3,0 / -2,0 % |  |

| 58 – 100 ŚWIDNICA ul. Jałowcowa 4/3 Tel/Fax + 48 / 74 / 853 42 83 Mobile tel: +48 606 809 962 +48 606 809 984 E-mail: kulikus@kulikus.pl http://www.kulikus.pl | WE OFFER: - insulating materials - refractory materials - technical advising | VAT No.: 884–24–21–462 REGON: 891372349 Account No.: PKO BP S.A. O / Świdnica 82 10205138 1279524451 |
| --- | --- | --- |

The Company is registered in the National Court Register under the number 0000094665 by

# Sąd Rejonowy in Wrocław – Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy KRS