Kulik & Kusideł

Spółka Jawna

Świdnica, 2026-07-30

| Grade: | PERLITE FIREBRICKS LP 450 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #####  Classification Temperature |  | 0C | 800 |
|  Bulk Density |  | kg/m3 | 450 ± 50 |
|  Cold Crushing Strength, min |  | MPa | 1,8 |
|  Permament Linear Change after 12 h at Classification Temperature, max |  | % | - 1,0 |
|  Thermal Conductivity at: 50 0C 300 0C 600 0C 750 0C |  | W/mK | 0,09 0,13 0,15 0,19 |
|  Chemical Composition: Al2O3 Fe2O3 SiO2 TiO2 CaO MgO K2O + Na2O |  | % | 16,0 2,9 50,0 0,1 15,0 1,0 5,0 |
|  Loss on Ignition, max |  | % | 9,0 |

| Dimension Toleration: ± 1,0 mm |  guaranteed values |
| --- | --- |
|  |  typical values |

| 58 – 100 ŚWIDNICA ul. Jałowcowa 4/3 Tel/Fax + 48 / 74 / 853 42 83 Mobile tel: +48 606 809 962 +48 606 809 984 E-mail: kulikus@kulikus.pl http://www.kulikus.pl | WE OFFER: - insulating materials - refractory materials - technical advising | VAT No.: 884–24–21–462 REGON: 891372349 Account No.: PKO BP S.A. O / Świdnica 82 10205138 1279524451 |
| --- | --- | --- |

The Company is registered in the National Court Register under the number 0000094665 by

# Sąd Rejonowy in Wrocław – Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy KRS