Kulik & Kusideł

Spółka Jawna

Świdnica, 2026-07-31

| Grade: | CERAMIC FOAM FILTERS # UNIKERAM STANDARD |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Porosity |  | ppi | 10, 15, 20, 30, 40, 50 |
| ##### Bulk Density, min |  | kg/m3 | ppi < 30 – min. 500 kg/m3 ppi  30 – min. 350 kg/m3 |
| ##### Refractoriness |  | 0C | 1770 |
| ##### Service Temperature |  | 0C | 1450 |
| Chemical Composition: Al2O3 Fe2O3 |  | % | 70 0,5 |

| 58 – 100 ŚWIDNICA ul. Jałowcowa 4/3 Tel/Fax + 48 / 74 / 853 42 83 Mobile tel: +48 606 809 962 +48 606 809 984 E-mail: kulikus@kulikus.pl http://www.kulikus.pl | WE OFFER: - insulating materials - refractory materials - technical advising | VAT No.: 884–24–21–462 REGON: 891372349 Account No.: PKO BP S.A. O / Świdnica 82 10205138 1279524451 |
| --- | --- | --- |

The Company is registered in the National Court Register under the number 0000094665 by

## Sąd Rejonowy in Wrocław – Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy KRS