Kulik & Kusideł

Spółka Jawna

Świdnica, 2026-07-30

| Grade: | REFRACTORY MORTAR ZLK-150 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #####  Temperature Limit of Application |  | 0C | 1500 |
|  Refractoriness |  | sP | 172 |
| Chemical Composition:  Al2O3, min  Fe2O3, max  SiO2  K2O + Na2O |  | % | 40,0 2,0 50,0 1,0 |
|  Humidity |  | % | 19 |
|  Bulk Density |  | kg/m3 | 2050 |
| #  Grain Size < 0,063 mm #### Grain Size > 0,5 mm |  | % % | 53 5 |
| # Consumption of Mortar ( 1 m3 of lining = # 480 pcs of NF2 ) |  | l | 45 |
| ### Packaging |  | kg | 25 and 100 |

|  |  guaranteed values |
| --- | --- |
|  |  typical values |

| 58 – 100 ŚWIDNICA ul. Jałowcowa 4/3 Tel/Fax + 48 / 74 / 853 42 83 Mobile tel: +48 606 809 962 +48 606 809 984 E-mail: kulikus@kulikus.pl http://www.kulikus.pl | WE OFFER: - insulating materials - refractory materials - technical advising | VAT No.: 884–24–21–462 REGON: 891372349 Account No.: PKO BP S.A. O / Świdnica 82 10205138 1279524451 |
| --- | --- | --- |

The Company is registered in the National Court Register under the number 0000094665 by

## Sąd Rejonowy in Wrocław – Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy KRS